| KOSTEUSMITTAUSPÖYTÄKIRJA | Mittaus Pvm. 08.04.02 klo 13:00 – 16:00 |
| --- | --- |
| Tilaaja Vantaan kaupunki | Työ nro / viite: |
| Mittauksen suorittaja(t) Unto Kovanen ja Riku Hassi |
| Mittauspaikka (osoite) Kaivosvoudintie 10, 01610 VANTAA |
| Olosuhteet: Aurinkoinen, kuiva, +10,5 ºC, RH 32,6%, abs 3,2 g/m3 |
| Huomioita: _Mittauksia edeltänyt n. 2 vkon vuodenaikaan nähden kuiva ja lämmin kausi __________________ |

TUNNUS	MITTAUSPAIKKA JA MATERIAALI		       RH %	 abs g/m³	C°

| VRT. | Päätyseinän eristetila, n. 5000 mm länsisivusta, h= n. 1800 mm Ø 6 mm | 37,5 | 4,4 | 13,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U 1 | Päätyseinän eristetila, n. 400 mm länsisivusta, h= n. 200 mm Ø 6 mm | 59,4 | 4,7 | 7,4 |
| U 2 | Päätyseinän eristetila, n. 2700 mm länsisivusta, h= n. 200 mm Ø 6 mm | 68,2 | 4,9 | 5,9 |
| U 3 | Päätyseinän eristetila, n. 5350 mm länsisivusta, h= n. 200 mm Ø 6 mm | 94,6 | 5,0 | 1,1 |
| U 4 | Päätyseinän eristetila, n. 7950 mm länsisivusta, h= n. 200 mm Ø 6 mm | 70,0 | 4,9 | 5,3 |
| U 5 | Päätyseinän eristetila, n. 10250 mm länsisivusta, h= n. 200 mm Ø 6 mm | 66,7 | 4,5 | 4,7 |
| U 6 | Länsisivu eristetila, n. 800 mm päätyseinästä, h= n. 200 mm Ø 6 mm | 38,9 | 3,8 | 10,8 |
| U 7 | Länsisivu eristetila, n. 4400 mm päätyseinästä, h= n. 200 mm Ø 6 mm | 44,7 | 4,1 | 9,5 |
| U 8 | Länsisivu eristetila, n. 7800 mm päätyseinästä, h= n. 200 mm Ø 6 mm | 38,9 | 4,7 | 13,5 |
| Nä 1 | Päätyseinän eristetila, n. 5000 mm länsisivusta, h= 0 mm Ø 22 mm Näyte MT 1 | 82,5 | 5,6 | 4,9 |
| Nä 2 | Länsisivu, n. 4000 mm päätysivusta, h= - 150 mm Ø 22 mm Näyte MT 4 | 75,9 | 6,6 | 8,8 |
| Nä 3 | Länsisivu, ikkunapalkin päältä, n. 4000 mm päätysivusta, h= n. 2300 mm Ø 22 mm Näyte MT 5 | 57,5 | 6,0 | 11,5 |
| L 1 | Musiikkiluokan lattian eristetila, n. 2,0 m ovelta ja n. 20 cm päätyseinästä MT 6 | 42,7 | 5,3 | 14,5 |
| L 2 | Musiikkiluokan lattian eristetila, päätyseinän ja länsiseinän ulkonurkasta n. 30 cm Näyte MT 7 | 42,7 | 5,3 | 14,5 |
| L 3 | Musiikkiluokan lattian eristetila, keskellä länsiseinää ja n. 20 cm seinästä | 42,7 | 5,3 | 14,5 |