| KOSTEUSMITTAUSPÖYTÄKIRJA | Mittaus Pvm. 10.9.2002 |
| --- | --- |
| Tilaaja Vantaan kaupunki | Työ nro / viite: Korson entinen lääkäritalo |
| Mittauksen suorittaja(t) Asko Karvonen ja Unto Kovanen |
| Mittauspaikka (osoite) Korson entinen lääkäritalo. Nousutie 1, 01450 VANTAA |
| Olosuhteet: Aurinkoinen poutasää |
| Huomioita: Vaisala HMP46 ja HMP42 -mittapäät, HMI41-näyttölaite |

TUNNUS	MITTAUSPAIKKA JA MATERIAALI		       RH %	 abs g/m³	C°

| 1 / HMP46 | Betoniseinästä, 500 mm lattiasta. Syvyys 50 mm / toimisto | 49,5 | - | 24,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 / HMP42 | Betoniseinästä, 100 mm lattiasta. Syvyys 50 mm / toimisto | 45,0 | - | 24,3 |
| 3 / HMP46 | Betonilattialaatasta, 300 mm seinästä. Syvyys 40 mm / toimisto | 50,0 | - | 24,4 |
| 4 / HMP46 | Betoniseinästä, 100 mm lattiasta. Syvyys 50 mm / toimisto | 92,5 | - | 25,3 |
| 5 / HMP46 | Betoniseinästä, 100 mm lattiasta. Syvyys 50 mm / toimisto | 91,9 | - | 25,0 |
| 6 / HMP46 | Betoniseinästä, 100 mm lattiasta. Syvyys 50 mm / palveluhuone | 75,7 | - | 23,3 |
| 7 / HMP46 | Betonilattialaatasta, 300 mm seinästä. Syvyys 40 mm / palveluhuone | 90,7 | - | 24,3 |
| 8 / HMP46 | Betoniseinästä, 50 mm lattiasta. Syvyys 50 mm / palveluhuone | 94,6 | - | 24,7 |
| 9 / HMP46 | Betonilattialaatasta, 400 mm seinästä. Syvyys 40 mm / palveluhuone | 90,1 | - | 24,6 |
| 10 / HMP46 | Tiiliseinä, 50 mm lattiasta. Syvyys 50 mm / palveluhuone | 89,5 | - | 24,6 |
| 11 / HMP46 | Betonilattian pintalaatan alapuolelta tojalevystä , 300 mm seinästä. Syvyys 70 mm / toimisto | 70,2 | 14,8 | 23,4 |