Kuva 1.

Mittauspisteessä M1 (Tila 04) pintakosteus 5,0 % ja suhteellinen kosteus 86,3 RH -%, mittareiän lämpötila 20,4 oC. Reiän syvyys 100 mm.

Kuva 2.

Mittauspisteessä M3 (Tila 04) pintakosteus 5,4 % ja suhteellinen kosteus 82,7 RH -%, mittareiän lämpötila 20,7 oC. Reiän syvyys 50 mm.

Kuva 3.

Mittauspisteessä M4 (Tila 15) pintakosteus 5,3 % ja suhteellinen kosteus 86,2 RH -%, mittareiän lämpötila 21,4 oC. Reiän syvyys 50 mm.