Kuva 1 (näyte KP 2 S). Sokkelin ulkopinnassa on pystysuuntainen, ilmeisesti pitkäikäinen halkeama. Kuvan pidemmän sivun pituus on 1,3 mm.

Kuva 2 (näyte KP 4 S). Vaakasuuntainen mikrosärö leikkaa runkoainekappaleita ja on mahdollisesti lievän pakkasrapautumisen aiheuttama. Kuvan pidemmän sivun pituus on 1,3 mm.