## VETOLUJUUDEN MÄÄRITYS

Kohde	Korson päiväkoti.

Kokeet	Koe suoritettiin standardin SFS 5445 mukaisesti.

Koekappaleet	TutkimusKORTES Oy:n irrottamat lieriönäytteet halkaisijaltaan 50 mm.

Tulokset

| Näyte | Näytteenotto-paikka | Vetolujuus MN/m2 | Murtopinta |
| --- | --- | --- | --- |
| KP 1 S | sokkeli (länsi) | 2,0 | 28 mm ulkopinnasta |
| KP 2 S | sokkeli (länsi) | 2,7 | 1 mm ulkopinnasta |

Yhteyshenkilö	Mika Ylikangas, puh. 0424 9696 1.

TUTKIMUSKORTES OY

Tomi Tolppi			Mika Ylikangas

laboratoriopäällikkö, FM 		laborantti