Sokkeleiden Kuntotutkimus

| NÄYTE | Näytteenottopaikka | karb mm min-max/ka. | Tutkimus |
| --- | --- | --- | --- |
| KP 1 S | sokkeli, länsi | 6-14/10 | vetolujuus |
| KP 2 S | sokkeli, länsi | 3-15/6 | ohuthie |
| KP 3 S | sokkeli, etelä | 2-5/4 | vetolujuus |
| KP 4 S | sokkeli, etelä | 20-46/40 | ohuthie |

BETONIPEITTEET SOKKELISSA